|  | Potmagneet vlak - SmCo Artikelnummer: GM17105 |
| --- | --- |

Kenmerken

| Omschrijving | Potmagneet vlak - SmCo |
| --- | --- |
| Artikelnummer | GM17105 |
| Product key | PM-BA-S-SG-D16x4.5 |
| Max. holding force | 60 N |
| Material housing | Galvanized steel |
| Max. operating temperature | 200 °C |
| Magnet quality | Samarium-Cobalt (SmCo) |
| Dimension magnet surface | Ø16 mm |
| Height | 4,5 mm |
| Weight | 0,007 kg |