|  | Potmagneet met draadbus - Ø13 mm Artikelnummer: GM17204 |
| --- | --- |

Kenmerken

| Omschrijving | Potmagneet met draadbus - Ø13 mm |
| --- | --- |
| Artikelnummer | GM17204 |
| Product key | PM-TB-S-SG-D13x4.5x11.5xM3 |
| Max. holding force | 40 N |
| Mounting interface | Threaded hole M3 |
| Material housing | Galvanized steel |
| Max. operating temperature | 200 °C |
| Magnet quality | Samarium-Cobalt (SmCo) |
| Dimension magnet surface | Ø13 mm |
| Height | 11,5 mm |
| Weight | 0,006 kg |