|  | Potmagneet vlak - Ø16 mm Artikelnummer: GM17405 |
| --- | --- |

Kenmerken

| Omschrijving | Potmagneet vlak - Ø16 mm |
| --- | --- |
| Artikelnummer | GM17405 |
| Product key | PM-BA-N-SG-D16x4.5 |
| Max. holding force | 95 N |
| Material housing | Galvanized steel |
| Max. operating temperature | 80 °C |
| Magnet quality | Neodymium (NdFeB) |
| Dimension magnet surface | Ø16 mm |
| Height | 4,5 mm |
| Weight | 0,006 kg |