|  | Potmagneet met verzonken gat - neodymium Artikelnummer: GM17424 |
| --- | --- |

Kenmerken

| Omschrijving | Potmagneet met verzonken gat - neodymium |
| --- | --- |
| Artikelnummer | GM17424 |
| Product key | PM-HS-N-SG-D13x4.5xd3.5/6.6 |
| Max. holding force | 40 N |
| Mounting interface | Countersunk hole Ø3,5 mm |
| Material housing | Galvanized steel |
| Colour | - (Steel) |
| Max. operating temperature | 80 °C |
| Magnet quality | Neodymium (NdFeB) |
| Dimension magnet surface | Ø13 mm |
| Height | 4,5 mm |
| Weight | 0,004 kg |