|  | Potmagneet met inwendig schroefdraad - Ø74,6 mm Artikelnummer: GM17445 |
| --- | --- |

Kenmerken

| Omschrijving | Potmagneet met inwendig schroefdraad - Ø74,6 mm |
| --- | --- |
| Artikelnummer | GM17445 |
| Product key | PM-TI-N-SG-D74.6x15xM10 |
| Max. holding force | 1750 N |
| Mounting interface | Threaded hole M10 |
| Material housing | Galvanized steel |
| Colour | - (Steel) |
| Max. operating temperature | 80 °C |
| Magnet quality | Neodymium (NdFeB) |
| Dimension magnet surface | Ø74,6 mm |
| Height | 15 mm |
| Weight | 0,479 kg |