|  | Potmagneet met rubber coating - met cilindergat Artikelnummer: GM17562 |
| --- | --- |

Kenmerken

| Omschrijving | Potmagneet met rubber coating - met cilindergat |
| --- | --- |
| Artikelnummer | GM17562 |
| Product key | PM-RHC-N-RB-D66x8.5xd5.5/22 |
| Max. holding force | 250 N |
| Shear force | 85 N |
| Mounting interface | Counterbore Ø5,5 mm |
| Colour | Black |
| Max. operating temperature | 80 °C |
| Magnet quality | Neodymium (NdFeB) |
| Dimension magnet surface | Ø66 mm |
| Height | 8,5 mm |
| Weight | 0,1 kg |