|  | Inbouw-koprolmagneet - 600 mm Artikelnummer: RHAF22060000 |
| --- | --- |

Kenmerken

| Omschrijving | Inbouw-koprolmagneet - 600 mm |
| --- | --- |
| Artikelnummer | RHAF22060000 |
| Product key | RHP-F219A06-060-RSD-BA |
| Shaft type | Replaceable |
| Max. particle size | 80 mm |
| Min. Fe-particle size that can be caught | 1 mm |
| Ferrous particles disposal method | Automatic - continuous |
| Magnetic field depth | 80 mm |
| Suitable for belt width | 600 mm |
| Roller width | 650 mm |
| Interface/connection | Shaft Ø50h7 (2x) (for SKF SNL 511-609) for SEW SA67 |
| Max. operating temperature | 80 °C |
| Min./max. ambient temperature | -20 to 40 °C |
| Magnet width | 520 mm |
| Magnetic system | Permanent ferrite magnet |
| Magnetic layout | Axial pole with 6 poles |
| Magnet quality | Anisotropic ferrite F-33 |
| Magnet field strength (flux density) (±10%) | 1800 gauss |
| Motor drive | Not included |
| Diameter | 219 mm |
| Length | 1010 mm |
| Weight | 108 kg |