|  | Magnes walcowy cylindryczny - Ø10 mm Artikel Nummer: GM16003 |
| --- | --- |

Eigenschaften

| Beschreibung | Magnes walcowy cylindryczny - Ø10 mm |
| --- | --- |
| Artikel Nummer | GM16003 |
| Produktschlüssel | PM-BM-A-ST-D10h6x16 |
| Max. holding force | 8,5 N |
| Mounting interface | Press fit h6 |
| Material housing | Steel |
| Max. operating temperature | 450 °C |
| Magnet quality | AlNiCo |
| Dimension magnet surface | Ø10 mm |
| Height | 16 mm |
| Weight | 0,0095 kg |