|  | Magnes garnkowy z tuleja gwintowana - Ø50 mm Numer artykułu: GM16508 |
| --- | --- |

Właściwości

| Opis | Magnes garnkowy z tuleja gwintowana - Ø50 mm |
| --- | --- |
| Numer artykułu | GM16508 |
| Klucz produktu | PM-TB-F-SG-D50x10x22xM6 |
| Max. holding force | 220 N |
| Mounting interface | Threaded hole M6 |
| Material housing | Galvanized steel |
| Max. operating temperature | 200 °C |
| Magnet quality | Ferrite |
| Dimension magnet surface | Ø50 mm |
| Height | 22 mm |
| Weight | 0,111 kg |