|  | Magnes garnkowy z tuleja gwintowana - SmCo Numer artykułu: GM17202 |
| --- | --- |

Właściwości

| Opis | Magnes garnkowy z tuleja gwintowana - SmCo |
| --- | --- |
| Numer artykułu | GM17202 |
| Klucz produktu | PM-TB-S-SG-D8x4.5x11.5xM3 |
| Max. holding force | 11 N |
| Mounting interface | Threaded hole M3 |
| Material housing | Galvanized steel |
| Max. operating temperature | 200 °C |
| Magnet quality | Samarium-Cobalt (SmCo) |
| Dimension magnet surface | Ø8 mm |
| Height | 11,5 mm |
| Weight | 0,003 kg |