|  | Magnes garnkowy z tuleja gwintowana - Ø16 mm Numer artykułu: GM17205 |
| --- | --- |

Właściwości

| Opis | Magnes garnkowy z tuleja gwintowana - Ø16 mm |
| --- | --- |
| Numer artykułu | GM17205 |
| Klucz produktu | PM-TB-S-SG-D16x4.5x11.5xM3 |
| Max. holding force | 60 N |
| Mounting interface | Threaded hole M4 |
| Material housing | Galvanized steel |
| Max. operating temperature | 200 °C |
| Magnet quality | Samarium-Cobalt (SmCo) |
| Dimension magnet surface | Ø16 mm |
| Height | 11,5 mm |
| Weight | 0,007 kg |