|  | Magnes walcowy cylindryczny - neodym Numer artykułu: GM17301 |
| --- | --- |

Właściwości

| Opis | Magnes walcowy cylindryczny - neodym |
| --- | --- |
| Numer artykułu | GM17301 |
| Klucz produktu | PM-BA-N-BR-D6h6x20 |
| Max. holding force | 10 N |
| Mounting interface | Press fit h6 |
| Material housing | Brass |
| Max. operating temperature | 80 °C |
| Magnet quality | Neodymium (NdFeB) |
| Dimension magnet surface | Ø6 mm |
| Height | 20 mm |
| Weight | 0,0045 kg |