|  | Magnes garnkowy gumowany - Ø22 mm Numer artykułu: GM17552 |
| --- | --- |

Właściwości

| Opis | Magnes garnkowy gumowany - Ø22 mm |
| --- | --- |
| Numer artykułu | GM17552 |
| Klucz produktu | PM-RTB-N-RB-D22x6xM4 |
| Max. holding force | 58 N |
| Shear force | 18 N |
| Mounting interface | Threaded bush M4 |
| Colour | Black |
| Max. operating temperature | 60 °C |
| Magnet quality | Neodymium (NdFeB) |
| Dimension magnet surface | Ø22 mm |
| Height | 11,5 mm |
| Thickness | 6 mm |
| Weight | 0,013 kg |