|  | Magnes garnkowy z tuleja gwintowana - Ø32 mm Numer artykułu: GM17607 |
| --- | --- |

Właściwości

| Opis | Magnes garnkowy z tuleja gwintowana - Ø32 mm |
| --- | --- |
| Numer artykułu | GM17607 |
| Klucz produktu | PM-TB-N-SG-D32x7x15.5xM5 |
| Max. holding force | 350 N |
| Mounting interface | Threaded hole M5 |
| Material housing | Galvanized steel |
| Max. operating temperature | 80 °C |
| Magnet quality | Neodymium (NdFeB) |
| Dimension magnet surface | Ø32 mm |
| Height | 15,5 mm |
| Weight | 0,045 kg |