|  | Magnes garnkowy z gwintowana koncówka - Ø13 mm Numer artykułu: GM17623 |
| --- | --- |

Właściwości

| Opis | Magnes garnkowy z gwintowana koncówka - Ø13 mm |
| --- | --- |
| Numer artykułu | GM17623 |
| Klucz produktu | PM-TE-N-SG-D13x4.5xM5x8-HQ |
| Max. holding force | 60 N |
| Mounting interface | Threaded end M5 |
| Material housing | Galvanized steel |
| Max. operating temperature | 80 °C |
| Magnet quality | Neodymium (NdFeB) |
| Dimension magnet surface | Ø13 mm |
| Height | 12,5 mm |
| Thickness | 4,5 mm |
| Weight | 0,005 kg |