|  | Listwa magnetyczna - 100 mm Numer artykułu: TBAA010001 |
| --- | --- |

Właściwości

| Opis | Listwa magnetyczna - 100 mm |
| --- | --- |
| Numer artykułu | TBAA010001 |
| Klucz produktu | HRA-F-052x17-AA-0100-B-B |
| Shape/application | Straight |
| Weakening infeed | No |
| Weakening outfeed | No |
| Mounting interface | Threaded hole M8 (2x) |
| Material housing | AISI304 (SS 1.4301) / S235JRC+C (St 1.0122) |
| Surface treatment/finishing | Painted |
| Colour housing | Red (Traffic red): RAL3020 |
| Min./max. ambient temperature | -20 to 100 °C |
| Waterproof | No |
| Magnet type | Ferrite magnet |
| Magnet field strength (flux density) (±10%) | 1600 gauss |
| Length | 100 mm |
| Width | 52 mm |
| Height | 17 mm |
| Weight | 0,43 kg |