|  | Rolka magnetyczna transporterów - 400 mm Numer artykułu: TRGG400110 |
| --- | --- |

Właściwości

| Opis | Rolka magnetyczna transporterów - 400 mm |
| --- | --- |
| Numer artykułu | TRGG400110 |
| Klucz produktu | HRC-N-D400-d105-110-MB-S |
| Interface/connection | Shaft hole Ø105H8 |
| Material housing | Steel / Stainless steel (tread) |
| Surface treatment/finishing | Chemically nickel plated (steel) |
| Min./max. ambient temperature | -20 to 80 °C |
| Waterproof | Yes |
| Magnet quality | Neodymium (NdFeB) |
| Magnet field strength (flux density) (±10%) | 4000 gauss |
| Diameter | 400 mm |
| Width | 110 mm |
| Weight | 43 kg |